## Slide 1: Новый способ сохранения мерзлотных условий в основании насыпи
Чжан А.А.1, Ашпиз Е.С.2, Хрусталев Л.Н.1, Шестернев Д.М.3
1 МГУ имени М.В. Ломоносова, кафедра геокриологии, г. Москва
2 Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II (МГУПС (МИИТ), кафедра "Путь и путевое хозяйство", г. Москва
3 Институт мерзлотоведения СО РАН им. П.И. Мельникова, г. Якутск

## Slide 2: Авторы способа: Ашпиз Е.С. (МИИТ), Хрусталев Л.Н. (МГУ), Лукин М.П. (ГИПРОТРАНССТРОЙ), Шолин В.В. (ГИПРОТРАНССТРОЙ).
Способ разработан в 2008 г. как средство борьбы с многолетним оттаиванием мерзлых пород в основании железнодорожных и автомобильных насыпей.
Он заключается в расположении синтетического изолятора по откосам насыпи, что приводит к увеличению слоя сезонного промерзания откоса над слоем его сезонного оттаивания и вызывает охлаждающий эффект. Способ прошел успешное испытание на одном из участков железнодорожной магистрали Томмот – Якутск в 2009 – 2016 г.г.

## Slide 3: Способ крепления теплоизоляции на откосе
1 – тело насыпи;
2,3 – земляные призмы;
4 – основание;
5 – основная площадка;
6,8 – откосы;
7 – гребни земляных приз;
9 – теплоизолятор;
10 – крепление откоса;
11 – диафрагммы (металлические листы);
12 – металлические штыри

## Slide 4: Теоретическое представление

## Slide 5: СХЕМА ТЕПЛОПОТОКОВ ЧЕРЕЗ ПОВЕРХНОСТЬ НАСЫПИ

## Slide 6: ЗАВИСИМОСТЬ ГЛУБИНЫ СЕЗОННОГО ПРОМЕРЗАНИЯ-ОТТАИВАНИЯ ГРУНТА ОТ ТЕРМИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ
(1 – ПРОМЕРЗАНИЕ; 2 – ОТТАИВАНИЕ)

## Slide 7: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС ПОВЕРХНОСТИ ОТКОСА

## Slide 8: Положение верхней границы вечномерзлых грунтов в теле и основании насыпи на конец летнего периода через 50 лет после ее возведения
ПК 6710+50, Н = 9,5 м, B = 6.5 м, L = 39.7 м
(Н – высота насыпи, В – ширина основной площадки, L – общая длина откосов и берм). 1 – насыпь без теплоизоляции, 2 – насыпь с теплоизоляцией толщиной 4 см, уложенной под крепление откосов и берм на всю их длину.

## Slide 9: КОРРЕЛЯЦИОННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТКОСА ОТ БЕЗРАЗМЕРНОГО ПАРАМЕТРА «М» ДЛЯ ПУРГОВЫХ РАЙОНОВ

## Slide 10: КОРРЕЛЯЦИОННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТКОСА ОТ БЕЗРАЗМЕРНОГО ПАРАМЕТРА « М» ДЛЯ МОРОЗНЫХ РАЙОНОВ

## Slide 11: РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ
Пурговые районы: Tde= -5,513 M + 6,644,
(n = 56, r = -0,938)
Морозные районы: Tde= -7,762 M + 7,683,
(n = 48, r = -0,957)
M = df / dth ,
где Tde – расчетная температура поверхности откоса (среднегодовая температура грунта на подошве слоя сезонного промерзания – оттаивания);
df , dth – соответственно, глубина сезонного промерзания и сезонного оттаивания грунта. Определяются по формуле Стефана.

## Slide 12: Экспериментальные исследования

## Slide 13: Экспериментальный участок насыпи ж/д АЯМ с теплоизоляцией на откосе (695 км)

## Slide 14: Расположение геофизических профилей на исследуемом участке

## Slide 15: Георадиолокационный разрез по поперечному профилю

## Slide 16: Положение кровли ММГ

## Slide 17: Экономическая эффективность

## Slide 18
Высота насыпи, м | Общий объем, м3 | Средняя цена за 1м3, руб. | Общая стоимость, руб.
4,5 | 91 | 1300 | 118300
1) Каменная наброска
2) Вентиляционные короба
Высота насыпи, м | Цена за 1 шт., руб. |  | Стоимость лотка на длину откоса, руб. |  | Общая стоимость лотка по длине откоса, руб. | Количество сборных коробов на 10 п. м, шт. | Общая стоимость, руб.
 | Л 1–8/2 | Л 1д–8 | Л 1–8/2 | Л 1д–8 |  |  | 
4,5 | 2600 | 700 | 5200 | 4200 | 9400 | 14 | 131600
3) Теплоизолятор из пенополистирола
Высота насыпи, м | Общий объем, м3 | Средняя цена 1 м3 теплоизолятора, руб. | Общая стоимость, руб.
4,5 | 5,06 | 4800 | 24288
4) Вертикальные термосифоны
Количество термосифонов на 10 п. м, шт. | Стоимость 1 термосифона длиной 8,5 м, руб. | Общая стоимость, руб.
6 | 9837* | 59022

## Slide 19: Сравнительная стоимость материалов охлаждающих устройств
Chart: Стоимость охлаждения откосов 10 п. м ж/д насыпи высотой 4,5 м, руб.
Каменная наброска из фракционного камня | 118300
Вентиляционные короба из лотков | 131600
Теплоизоляция из пенополистирола | 24288
Парожидкостные термосифоны | 39348

## Slide 20: Выводы
Предлагаемый способ имеет следующие преимущества перед известными:
— большая долговечность;
— высокая надежность;
— низкая стоимость;
— вандалоустойчивость .
Его широкое внедрение в практику явится новым шагом технического прогресса в дорожном строительстве.

## Slide 21: Благодарю за внимание.